中华人民共和国汽车行业标准    　QC/T 502—1999

汽车感应淬火零件金相检验　　　　代替JB 2641—79

本标准适用于40、45、50、40Cr、45Cr、40MnB、45Mn2等钢制造的汽车零件

经高、中频感应加热表面淬火并经回火的金相组织及淬硬层深度的检验。

1  技术要求

1．1表面硬度及淬层深度应符合产品图样的规定。

1．2零件经淬火后，表面不得有裂纹、灼伤等缺陷存在。

1．3零件经淬火后按图1～10进行评级。一般3～7级为合格。

2  检验方法

2．1取样部位

形状简单的零件在淬硬区中部截取，其他类型零件根据使用要求决定截取部

位，取样不得有回火现象。

2．2试样经磨制后用2～5%硝酸酒精溶液浸入。

2．3淬硬层深度的测量方法

淬火前经正火处理的零件，其淬硬层深度应测至50%马氏体处，如50%马氏体

处铁素体含量大于20%，应测至20%铁素体处（图11）。

2．4淬硬层显微组织应在放大400倍下观察。

2．5淬硬层显微组织分级说明表

附　录

1．关于钢种问题，多数单位认为可将35钢略去，有的单位则希望纳入标准，

经过讨论后，同意不写入标准。但如要用35钢其合格金相级别，可在图纸中加以

注明。

2．关于评级倍数问题，因目前我国金相显微镜类型不一，国产显微镜尚不

能配成400倍或500倍的整数，经过几次起草会议讨论，认为图片应定400倍为好，

在实际检验中可在400～500倍范围内选用，但如判定合格与否时，则应在400倍

投影下观察。

附加说明：

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：长春第一汽车制造厂。