合金结构钢的热处理工艺性能

| 牌号 | 材料类别 | 临界温度Ac1/Ar1(℃) | 临界温度Ac3/Ar3(℃) | 临界温度Ms/Mz(℃) | 热加工温度 |  |  |  | 退火温度(℃) |  | 退火冷却方式 |  | 退火硬度HB |  | 正火温度(℃) | 正火冷却方式 | 正火硬度HB | 高温回火温度(℃) | 高温回火硬度HB | 渗碳温度(℃) | 渗碳一次淬火温度(℃) | 渗碳二次淬火温度(℃) | 渗碳降温淬火温度(℃) | 渗碳冷却剂 |  |  | 渗碳回火温度(℃) |  | 渗碳硬度HRC | 淬火温度(℃) |  | 淬火冷却剂 | 淬火硬度HRC |  | 150℃回火后硬度HRC |  | 200℃回火后硬度HRC | 300℃回火后硬度HRC | 400℃回火后硬度HRC | 500℃回火后硬度HRC |  | 550℃回火后硬度HRC |  | 600℃回火后硬度HRC |  | 650℃回火后硬度HRC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 加热(℃) |  | 始锻/终锻(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Mn2 | 合金结构钢 | 725/610 | 840/740 | 400 | 1200～1240 |  | 1180～1200 / ≥850 |  | 850～880 |  | 炉冷 |  | ≤187 |  | 870～900 | 空冷 |  | 670～700 | ≤187 | 910~930 | 850～870 | 770～800 | 770～800 | 水或油 |  |  | 150～175 |  | 54～59 | 860～880 |  | 水 | 〉40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30Mn2 | 合金结构钢 | 718/627 | 804/727 |  | 1200～1220 |  | 1160～1200 / >800 |  | 830～860 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 840～880 | 空冷 |  | 680～720 | ≤207 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 820～850 |  | 油 | ≥49 |  | 48 |  | 47 | 45 | 36 | 26 |  | 24 |  | 18 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 35Mn2 | 合金结构钢 | 713/630 | 793/710 |  | ≤1200 |  | 1160 / >800 |  | 830～880 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 840～880 | 空冷 | ≤241 | 680～720 | ≤207 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 820～850 |  | 油 | ≥57 |  | 57 |  | 56 | 48 | 38 | 34 |  | 23 |  | 17 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 40Mn2 | 合金结构钢 | 713/627 | 766/704 | 340/ | 1200～1220 |  | 1180～1200 / ≥800 |  | 820～850 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 830～870 | 空冷 |  | 670～700 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 810～850 |  | 油 | ≥58 |  | 58 |  | 56 | 48 | 41 | 33 |  | 29 |  | 25 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 45Mn2 | 合金结构钢 | 711/640 | 765/704 | 320/ | 1200～1220 |  | 1180～1200 / ≥800 |  | 810～840 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 820～860 | 空冷 | 187～241 | 660～710 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 810～850 |  | 油 | ≥58 |  | 58 |  | 56 | 48 | 43 | 35 |  | 31 |  | 27 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 50Mn2 | 合金结构钢 | 710/596 | 760/680 |  | 1200 |  | 1180～1200 / >800 |  | 810～840 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 820～860 | 空冷 | 206～241 | 670～710 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 810～840 |  | 油 | ≥58 |  | 58 |  | 56 | 49 | 44 | 35 |  | 31 |  | 27 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 20MnV | 合金结构钢 | 715/630 | 825/750 |  | 1200 |  | 1100～1200 / ≥850 |  | 670～700 |  | 炉冷 |  | ≤187 |  | 880～900 | 空冷 | ≤207 | 670～700 | ≤187 | 930 | 880 |  |  | 油 |  |  | 180～200 |  | 56～60 | 880 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30Mn2MoW | 合金结构钢 | 720/ | 845/ | 330/ | 1150～1180 |  | 1120～1150 / ≥850 |  | 670 |  | 炉冷 |  | ≤269 |  | 880～920 | 空冷 | 300～350 | 650～680 | ≤269 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 860～900 |  | 油 | ≥46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27SiMn | 合金结构钢 | 750/ | 880/750 | 355/ |  |  | 1200/800 |  | 850～870 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 930 | 空冷 | ≤229 | 680 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 900～920 |  | 油 | ≥52 |  | 52 |  | 50 | 45 | 42 | 33 |  | 28 |  | 24 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 35SiMn | 合金结构钢 | 750/645 | 830/ | 330/ | 1220 |  | 1200 / >850 |  | 850～870 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 880～920 | 空冷 |  | 680～720 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 880～900 |  | 油 | ≥55 |  | 55 |  | 53 | 49 | 40 | 31 |  | 27 |  | 23 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 42SiMn | 合金结构钢 | 765/645 | 820/ |  | 1180 |  | 1150 / ≥800 |  | 830～850 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 860～890 | 空冷 | ≤244 | 680～720 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～900 |  | 油 | ≥55 |  | 55 |  | 50 | 47 | 45 | 35 |  | 30 |  | 27 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 20SiMn2MoV | 合金结构钢 | 830/740 | 877/816 | 312/ | 1200～1240 |  | 1100～1200 / ≥850 |  | 710±20 |  | 炉冷 |  | ≤269 |  | 920～950 | 空冷 |  | 690～730 | ≤269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890～920 |  | 油或水 | ≥45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25SiMn2MoV | 合金结构钢 | 830/740 | 877/816 | 312/ | 1200～1240 |  | 1100～1200 / ≥850 |  | 680～700 |  | 堆冷 |  | ≤255 |  | 920～950 | 空冷 |  | 680～700 | ≤255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880～910 |  | 油或水 | ≥46 |  |  |  | 200 ~ 250℃≥45 | 200 ~ 250℃≥45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37SiMn2MoV | 合金结构钢 | 729/ | 823/ | 314/ |  |  | 1180～1200 / 850 |  | 870 |  | 炉冷 |  | 269 |  | 880～900 | 空冷 |  | 650 |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 850～870 |  | 油或水 | 56 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 40 |  | 33 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 40B | 合金结构钢 | 730/690 | 790/727 |  |  |  | 1150 / ≥850 |  | 840～870 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 850～900 | 空冷 |  | 660～680 | ≤207 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～860 |  | 盐水或油 |  |  |  |  |  | 48 | 40 | 30 |  | 28 |  | 25 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 45B | 合金结构钢 | 725/690 | 770/720 |  |  |  | 1150 / 800 |  | 780～800 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 840～890 | 空冷 |  | 680～720 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～870 |  | 盐水或油 |  |  |  |  |  | 50 | 42 | 37 |  | 34 |  | 31 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 50B | 合金结构钢 | 725/670 | 755/719 | 253/ |  |  | 1020～1120 / >800 |  | 800～820 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 880～950 | 空冷 | HRC ≥20 | 680～720 | ≤207 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～860 |  | 油 | 52~58 |  | 56 |  | 55 | 48 | 41 | 31 |  | 28 |  | 25 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 40MnB | 合金结构钢 | 730/650 | 780/700 |  | 1200 |  | 1150 / 850 |  | 820～860 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 860～920 | 空冷 | ≤229 | 650～680 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 820～860 |  | 油 | ≥55 |  | 55 |  | 54 | 48 | 38 | 31 |  | 29 |  | 28 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 45MnB | 合金结构钢 | 727/ | 780/ |  | 1120～1140 |  | 1050～1120 / ≥850 |  | 820～910 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 840～900 | 空冷 | ≤229 | 680～700 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～860 |  | 油 | ≥55 |  | 54 |  | 52 | 44 | 38 | 34 |  | 31 |  | 26 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 20Mn2B | 合金结构钢 | 730/613 | 853/736 |  | 1160～1200 |  | 1100～1160 / ≥850 |  |  |  |  |  |  |  | 880～900 | 空冷 | ≤183 | 680±20 | ≤187 | 920~930 | 860～880 | 780～800 |  | 油 |  |  | 200 |  | 56～62 | 860～880 |  | 油 | ≥46 |  | 46 |  | 45 | 41 | 40 | 38 |  | 35 |  | 31 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 20MnMoB | 合金结构钢 | 740/690 | 850/750 |  | 1150～1200 |  | 1130～1180 / ≥900 |  | 680 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 900～950 | 空冷 | ≤217 | 690±10 | ≤207 | 920~950 | 860～890 | 800～840 | 830～850 | 油 |  |  | 180～200 |  | 表面≥58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15MnVB | 合金结构钢 | 730/645 | 850/765 | 430/ | 1160～1200 |  | 1130～1180 / >850 |  | 780 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 920～970 | 空冷 | 149～179 |  |  | 920~940 |  |  | 840～860 | 油 |  |  | 200 |  | 表面≥58 | 860～880 |  | 油 | 38~42 |  | 38 |  | 36 | 34 | 30 | 27 |  | 25 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20MnVB | 合金结构钢 | 720/635 | 840/770 |  | 〈1200 |  | 1150 / >850 |  | 700±10 |  | 〈600℃空冷 |  | ≤207 |  | 880～900 | 空冷 | ≤217 | 680±20 | ≤207 | 900~930 | 860～880 | 780～800 | 800～830 | 油 |  |  | 180～200 |  | 表面56～62 中心35～40 | 860～880 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40MnVB | 合金结构钢 | 740/645 | 786/720 | 300/ | 1180～1200 |  | 1160～1200 / >850 |  | 830～900 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 860～900 | 空冷 | ≤229 | 660～700 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～880 |  | 油或水 | 〉55 |  | 54 |  | 52 | 45 | 35 | 31 |  | 30 |  | 27 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 20MnTiB | 合金结构钢 | 720/625 | 843/795 |  |  |  | 1200 / 800 |  |  |  |  |  |  |  | 900～920 | 空冷 | 143～149 |  |  | 930~970 | 860～890 |  | 830～840 | 油 |  |  | 200 |  | 52～62 | 860～890 |  | 油 | ≥47 |  | 47 |  | 47 | 46 | 42 | 40 |  | 39 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25MnTiBRE | 合金结构钢 | 708/605 | 810/705 | 391/ | 1130～1220 |  | 1100～1200 / ≥850 |  | 670～690 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 920～960 | 空冷 | ≤217 |  |  | 920~940 | 790～850 |  | 800～830 | 油 |  |  | 180～200 |  | ≥58 | 840～870 |  | 油 | ≥43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20SiMnVB | 合金结构钢 | 726/699 | 866/779 |  | 1180～1200 |  | 1150～1180 / >850 |  | 700±10 |  | 〈600℃空冷 |  | ≤207 |  | 920～950 | 空冷 | 170～207 | 680～700 | ≤207 | 930~940 | 860～880 | 780～800 | 840 | 油 |  |  | 180～200 |  | 表≥56 心≥40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15Cr | 合金结构钢 | 766/702 | 838/799 |  | 1240～1260 |  | 1220 / >800 |  | 860～890 |  | 炉冷 |  | ≤179 |  | 870～900 | 空冷 | ≤270 | 700～720 | ≤179 | 900~920 | 860～890 | 780～820 | 870 | 油、水 |  |  | 180～200 |  | 表面56～62 | 870 |  | 水 | 〉35 |  | 35 |  | 34 | 32 | 28 | 24 |  | 19 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Cr | 合金结构钢 | 766/702 | 838/799 |  | 1220 |  | 1200 / ≥800 |  | 860～890 |  | 炉冷 |  | ≤179 |  | 870～900 | 空冷 | ≤270 | 700～720 | ≤179 | 890~910 | 860～890 | 780～820 |  | 油、水 |  |  | 170～190 |  | 表面56～62 | 860～880 |  | 油、水 | 〉28 |  | 28 |  | 26 | 25 | 24 | 22 |  | 20 |  | 18 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 30Cr | 合金结构钢 | 740/670 | 815/ | 355/ |  |  | 1200 / 800 |  | 830～850 |  | 炉冷 |  | ≤187 |  | 850～870 | 空冷 | ≤300 | 700～720 | ≤187 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840～860 |  | 油 | ˉ0 |  | 50 |  | 48 | 45 | 35 | 25 |  | 21 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35Cr | 合金结构钢 | 740/670 | 815/ | 365/ |  |  | 1200 / 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  | 油 | 48~56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40Cr | 合金结构钢 | 743/693 | 782/730 | 355/ | 〈 1200 |  | 1100～1150 / >800 |  | 825～845 |  | 炉冷 |  | ≤207 |  | 850～870 | 空冷 | ≤250 | 680～700 | ≤207 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 830～860 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 53 | 51 | 43 | 34 |  | 32 |  | 28 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 40Cr | 合金结构钢 | 721/660 | 771/693 |  | 1170～1220 |  | 1150～1200 / 800 |  | 840～850 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 830～850 | 空冷 | ≤320 | 680～700 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 820～850 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 53 | 49 | 45 | 33 |  | 31 |  | 29 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 50Cr | 合金结构钢 | 721/660 | 771/692 | 250/ |  |  | 1200 / 800 |  | 840～850 |  | 炉冷 |  | ≤217 |  | 830～850 | 空冷 | ≤320 | 680～700 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 820～840 |  | 油 | 〉56 |  | 56 |  | 55 | 54 | 52 | 40 |  | 37 |  | 28 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 38CrSi | 合金结构钢 | 763/680 | 810/755 | 330/ | 1180～1220 |  | 1150 / 850 |  | 860～880 |  | 炉冷 |  | ≤255 |  | 900～920 | 空冷 | ≤350 | 650～680 | ≤288 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 880～920 |  | 油或水 | 57~60 |  | 57 |  | 56 | 54 | 48 | 40 |  | 37 |  | 35 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 12CrMo | 合金结构钢 | 720/695 | 880/790 |  |  |  | 1200 / 800 |  |  |  |  |  |  |  | 900～930 | 空冷 |  | 720～740 | ≤156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900～940 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15CrMo | 合金结构钢 | 745/ | 845/ | 435/ |  |  | 1100 / 850 |  | 600～650 |  | 空冷 |  |  |  | 910～940 | 空冷 |  | 650～700 | ≤156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910～940 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20CrMo | 合金结构钢 | 743/504 | 818/746 | 400/ |  |  | 1200 / 800 |  | 850～860 |  | 炉冷 |  | ≤197 |  | 880～920 | 空冷 |  | 720～740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860～880 |  | 水或油 | ≥33 |  | 33 |  | 32 | 28 | 28 | 23 |  | 20 |  | 18 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 30CrMo | 合金结构钢 | 757/693 | 807/763 | 345/ |  |  | 1180 / 800 |  | 830～850 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 870～900 | 空冷 | ≤400 | 700～720 | ≤250 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 850～880 |  | 水或油 | 〉52 |  | 52 |  | 51 | 49 | 44 | 36 |  | 32 |  | 27 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 35CrMo | 合金结构钢 | 755/695 | 800/750 | 371/ |  |  | 1150～1220 / 850 |  | 820～840 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 830～880 | 空冷 | 241～286 | 680～720 | ≤250 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 850 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 53 | 51 | 43 | 34 |  | 32 |  | 28 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 42CrMo | 合金结构钢 | 730/ | 800/ | 310/ | 1150～1200 |  | 1130～1180 / 850 |  | 820～840 |  | 炉冷 |  | ≤241 |  | 850～900 | 空冷 |  | 680～700 | ≤217 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 840 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 54 | 53 | 46 | 40 |  | 38 |  | 35 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 12CrMoV | 合金结构钢 | 820/ | 945/ |  |  |  | 1100 / 850 |  | 960～980 |  | 炉冷 |  | ≤156 |  | 960～980 | 空冷 |  | 700～760 | ≤156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900～940 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35CrMoV | 合金结构钢 | 755/600 | 835/ |  |  |  | 1180 / 850 |  | 870～900 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 880～920 | 空冷 |  | 650～670 | ≤241 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 880 |  | 油 | 〉50 |  | 50 |  | 49 | 47 | 43 | 39 |  | 37 |  | 33 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 12Cr1MoV | 合金结构钢 | 774～803 / 761～787 | 882～914 / 830～895 |  |  |  | 1150 / 850 |  | 960～980 |  | 炉冷 |  | ≤156 |  | 910～960 |  |  | 650～700 | ≤156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960～980 |  | 水冷后油冷 | 〉47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25Cr2MoVA | 合金结构钢 | 760 / 680～690 | 840 / 760～780 |  |  |  | 1100 / 850 |  |  |  |  |  |  |  | 980～1000 | 空冷 |  | 650～680 | ≤229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910～930 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 40 |  | 37 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 25Cr2Mo1VA | 合金结构钢 | 780 / 700 | 870 / 790 |  |  |  | 1100 / 850 |  |  |  |  |  |  |  | 1030～1050 | 空冷 |  | 680～720 | 179~207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040 |  | 空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Cr3MoWVA | 合金结构钢 | 800～830 / 680～700 | 900～950 / | 330/ |  |  | 1150 / 850 |  |  |  |  |  |  |  | 1020～1050 | 空冷 | 330～348 | 680～720 | 236~278 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 1020～1050 |  | 油或空气 | 〉37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 38CrMoAl | 合金结构钢 | 760 / 675 | 885 / 740 | 360/ | 1130～1180 |  | 1050～1150 / >900 |  | 840～870 |  | 炉冷 |  | ≤229 |  | 930～970 | 空冷 |  | 700～720 | ≤229 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 940 |  | 油 | 〉56 |  | 56 |  | 55 | 51 | 45 | 39 |  | 35 |  | 31 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 20CrV | 合金结构钢 | 768 / 704 | 840 / 782 |  |  |  | 1250 / 800 |  | 870～900 |  | 炉冷 |  | ≤197 |  | 870～900 | 空冷 | ≤300 | 700～740 | ≤200 | 900~925 | 870～900 | 775～800 |  | 油 |  |  | 150～220 |  | 表面58～63 心≤43 | 855 |  | 水 | ≥39 |  | 39 |  | 38 | 39 | 35 | 33 |  | 31 |  | 30 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 40CrV | 合金结构钢 | 755 / 700 | 790 / 745 | 281/ |  |  | 1200 / 800 |  | 830～850 |  | 炉冷 |  | ≤241 |  | 850～880 | 空冷 |  | 700～720 | ≤255 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | 850～880 |  | 油 | ≥56 |  | 56 |  | 54 | 50 | 45 | 35 |  | 30 |  | 28 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 牌号 | 材料类别 | 临界温度Ac1/Ar1(℃) | 临界温度Ac3/Ar3(℃) | 临界温度Ms/Mz(℃) |  | 热加工温度 |  |  | 退火温度(℃) |  |  | 退火冷却方式 |  | 退火硬度HB | 正火温度(℃) | 正火冷却方式 | 正火硬度HB | 高温回火温度(℃) | 高温回火硬度HB | 渗碳温度(℃) | 渗碳一次淬火温度(℃) |  |  |  | 渗碳二次淬火温度(℃) | 渗碳降温淬火温度(℃) |  | 渗碳冷却剂 |  |  | 渗碳回火温度(℃) |  |  | 渗碳硬度HRC |  | 淬火温度(℃) |  | 淬火冷却剂 | 淬火硬度HRC |  | 150℃回火后硬度HRC |  | 200℃回火后硬度HRC |  | 300℃回火后硬度HRC |  | 400℃回火后硬度HRC | 500℃回火后硬度HRC | 550℃回火后硬度HRC | 600℃回火后硬度HRC | 650℃回火后硬度HRC |
|  |  |  |  |  |  | 加热(℃) |  | 始锻/终锻(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50CrVA | 合金结构钢 | 752 / 688 | 788 / 746 | 270/ |  | 1080～1220 |  | 1100～1160 / 〈900 |  | 810～870 |  | 炉冷 |  | ≤254 | 850～880 | 空冷 | ≈288 | 640～680 |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 830～860 |  | 油 | 〉58 |  | 57 |  | 56 |  | 54 |  | 46 | 40 | 35 | 33 | 29 |
| 15CrMn | 合金结构钢 | 750/ | 845/ | 400 |  |  |  | 1180 / 800 |  | 850～870 |  | 炉冷 |  | ≤179 | 870～900 | 空冷 |  | 650～680 |  | 900~930 | 840～870 |  |  |  | 810～840 |  |  | 油 |  |  | 175～200 |  |  | 58～62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20CrMn | 合金结构钢 | 765 / 700 | 838 / 798 | 360/ |  |  |  | 1180 / 800 |  | 850～870 |  | 炉冷 |  | ≤187 | 870～900 | 空冷 | ≤350 | 680～700 | ≤200 | 900~930 | 820～840 |  |  |  |  |  |  | 油 |  |  | 180～200 |  |  | 56～62 |  | 850～920 |  | 油或水 | ≥45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40CrMn | 合金结构钢 | 740/ | 775/ | 350 / 170 |  |  |  | 1150 / 800 |  | 820～840 |  | 炉冷 |  | ≤229 | 850～870 | 空冷 |  | 670～690 |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 820～840 |  | 油 | 52~60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 28 |  |
| 20CrMnSi | 合金结构钢 | 755 / 690 | 840/ |  |  | 1200 |  | 1200 / 800 |  | 860～870 |  | 炉冷 |  | ≤207 | 880～920 | 空冷 |  | 680～720 | ≤207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880～910 |  | 油或水 | ≥44 |  | 44 |  | 43 |  | 44 |  | 40 | 35 | 31 | 27 | 20 |
| 25CrMnSi | 合金结构钢 | 760 / 680 | 880/ | 305 |  | 1200 |  | 1180 / ≥800 |  | 840～860 |  | 炉冷 |  | ≤217 | 680～880 | 空冷 |  | 630～710 | ≤217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850～870 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30CrMnSi | 合金结构钢 | 760 / 670 | 830 / 705 |  |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 840～860 |  | 炉冷 |  | ≤217 | 880～900 | 空冷 |  | 680～710 | ≤229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860～880 |  | 油 | ≥55 |  | 55 |  | 54 |  | 49 |  | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 |
| 35CrMnSiA | 合金结构钢 | 775 / 700 | 830 / 755 | 330/ |  | 1200 |  | 1180 / ≥850 |  | 840～860 |  | 炉冷 |  | ≤229 | 890～910 | 空冷 | ≤218 | 680～716 | ≤229 | 等温淬火:870-900℃,230-35 | 等温淬火:870-900℃,230-35 |  |  |  | 等温淬火:870-900℃,230-35 | 等温淬火:870-900℃,230-35 |  | 等温淬火:870-900℃,230-35 |  |  | 等温淬火:870-900℃,230-35 |  |  | 等温淬火:870-900℃,230-35 |  | 860～890 |  | 油 | ≥55 |  | 54 |  | 53 |  | 45 |  | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 |
| 20CrMnMo | 合金结构钢 | 710 / 620 | 830 / 740 |  |  | 1200 / 1240 |  | 1150～1200 / ≥900 |  | 850～870 |  | 炉冷 |  | ≤217 | 880～930 | 空冷 | 190～228 | 660～710 | ≤229 | 880~950 | 830～860 |  |  |  |  |  |  | 油或碱浴 |  |  | 180～220 |  |  | 表面≥58 |  | 850 |  | 油 | 〉46 |  | 45 |  | 44 |  | 43 |  | 35 |  |  |  |  |
| 40CrMnMo | 合金结构钢 | 735 / 680 | 780/ |  |  | 1150～1200 |  | 1130～1170 / ≥850 |  | 820～850 |  | 炉冷 |  | ≤241 | 850～880 | 空冷 | ≤321 | 660～680 | ≤291 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 840～860 |  | 油 | 〉57 |  | 57 |  | 55 |  | 50 |  | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 |
| 20CrMnTi | 合金结构钢 | 715 / 625 | 843 / 795 |  |  | 1200～1240 |  | 1160～1200 / >800 |  | 680～720 |  | 炉冷至600℃空冷 |  | ≤217 | 950～970 | 空冷 | 156～207 |  |  | 930~950 | 870～890 |  |  |  | 860～880 | 830～850 |  | 油 |  |  | 180～200 |  |  | 表面56～62 |  | 880 |  | 油 | 42~46 |  | 43 |  | 41 |  | 40 |  | 39 | 35 | 30 | 25 | 17 |
| 30CrMnTi | 合金结构钢 | 765 / 660 | 790 / 740 |  |  | 1160～1220 |  | 1140～1200 / >850 |  |  |  |  |  |  | 950～970 | 空冷 | 150～216 |  |  | 900~960 | 870～890 |  |  |  | 800～840 | 800～820 |  | 油 |  |  | 180～200 |  |  | 表面≥56 |  | 880 |  | 油 | 〉50 |  | 49 |  | 48 |  | 46 |  | 44 | 37 | 32 | 28 | 23 |
| 20CrNi | 合金结构钢 | 733 / 666 | 804 / 790 | 410/ |  |  |  | 1200 / 800 |  | 860～890 |  | 炉冷 |  | ≤197 | 880～930 | 空冷 | ≤197 | 690～710 | ≤197 | 900~930 | 860 |  |  |  | 760～810 | 810～830 |  | 油或水 |  |  | 180～200 |  |  | 56～63 |  | 855～885 |  | 油 | 〉43 |  | 43 |  | 42 |  | 40 |  | 26 | 16 | 13 | 10 | 8 |
| 40CrNi | 合金结构钢 | 731 / 660 | 769 / 702 |  |  | 1180 |  | 1150 / 850 |  | 820～850 |  | 炉冷 |  | ≤207 | 840～860 | 空冷 | ≤250 | 670～690 | ≤241 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 820～840 |  | 油 | 〉53 |  | 53 |  | 50 |  | 47 |  | 42 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| 45CrNi | 合金结构钢 | 725 / 680 | 775/ |  |  |  |  | 1150 / 850 |  | 840～850 |  | 炉冷 |  | ≤217 | 850～880 | 空冷 | ≤229 |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 820 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 52 |  | 48 |  | 38 | 35 | 30 | 25 |  |
| 50CrNi | 合金结构钢 | 735 / 657 | 750 / 690 |  |  |  |  | 1150 / 850 |  | 820～850 |  | 炉冷至600℃空冷 |  | ≤207 | 870～900 | 空冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820～840 |  | 油 | 57~59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12CrNi2 | 合金结构钢 | 732 / 671 | 794 / 763 |  |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 840～880 |  | 炉冷 |  | ≤207 | 880～940 | 空冷 | ≤207 | 650～680 | ≤207 | 900~930 | 860 |  |  |  | 760～810 | 760～800 |  | 油或水 |  |  | 180～200 |  |  | 表≥58 |  | 850～870 |  | 油 | 〉33 |  | 33 |  | 32 |  | 30 |  | 28 | 23 | 20 | 18 | 12 |
| 12CrNi3 | 合金结构钢 | 720 / 600 | 810 / 715 | 409/ |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 870～900 |  | 炉冷 |  | 〈217 | 885～940 | 空冷 |  | 650～680 | ≤217 | 900~930 | 860 |  |  |  | 780～810 |  |  | 油 |  |  | 150～200 |  |  | 表≥58 心≥26 |  | 860 |  | 油 | 〉43 |  | 43 |  | 42 |  | 41 |  | 39 | 31 | 28 | 24 | 20 |
| 20CrNi3 | 合金结构钢 | 700 / 500 | 760 / 630 |  |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 840～860 |  | 炉冷 |  | ≤217 | 860～890 | 空冷 |  | 670～690 | ≤229 | 900~940 | 860 |  |  |  | 780～830 |  |  | 油 |  |  | 180～200 |  |  | 表≥58 心≥26 |  | 820～860 |  | 油 | 〉48 |  | 48 |  | 47 |  | 42 |  | 38 | 34 | 30 | 25 |  |
| 30CrNi3 | 合金结构钢 | 699 / 621 | 749 / 649 |  |  | 1200 |  | 1150 / 850～900 |  | 810～830 |  | 炉冷 |  | ≤241 | 840～860 | 空冷 |  | 650～680 | ≤241 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 820～840 |  | 油 | 〉52 |  | 52 |  | 50 |  | 45 |  | 42 | 35 | 29 | 26 | 22 |
| 37CrNi3 | 合金结构钢 | 710 / 640 | 770/ | 310/ |  |  |  | 1180 / 850 |  | 790～820 |  | 炉冷 |  | ≤179~241 | 840～860 | 空冷 |  | 640～660 | ≤241 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 830～860 |  | 油 | 〉53 |  | 53 |  | 51 |  | 47 |  | 42 | 36 | 33 | 30 | 25 |
| 45CrNiMoVA | 合金结构钢 | 740 / 650 | 770/ | 250/ |  | 1180 |  | 1150 / 850 |  | 840～860 |  | 炉冷 |  | HRC 20~23 | 870～890 | 空冷 | HRC 23～33 | 670 | ≤269 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 860～880 |  | 油 | 55~58 |  |  |  | 55 |  | 53 |  | 51 | 45 | 43 | 38 | 32 |
| 20Cr2Ni4 | 合金结构钢 | 705 / 580 | 765 / 640 | 395/ |  | 1150～1200 |  | 1120～1180 / ≥850 |  | 650～670 |  | 炉冷 |  | ≤229 | 860～900 | 空冷 |  | 630～650 | ≤229 | 900~950 | 880 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  | 180～200 |  |  | 表≥58 心≥26 |  | 840～860 |  | 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20CrNiMo | 合金结构钢 | 725/ | 810/ | 396/ |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 660 |  | 炉冷 |  | ≤197 | 900 | 空冷 |  | 670 |  | 930 | 820～840 |  |  |  |  |  |  | 油 |  |  | 150～180 |  |  | 表面≥56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12Cr2Ni4 | 合金结构钢 | 720 / 605 | 800 / 660 | 390 / 245 |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  | 650～680 |  | 炉冷 |  | ≤269 | 890～940 | 空冷 | 187～255 | 650～680 | ≤229 | 900~930 | 840～860 |  |  |  | 770～790 |  |  | 油 |  |  | 150～200 |  |  | 表≥58 心≥26 |  | 760～800 |  | 油 | 〉46 |  | 46 |  | 45 |  | 41 |  | 38 | 35 | 33 | 30 |  |
| 40CrNiMoA | 合金结构钢 | 760/ | 790 / 680 | 308/ |  | 1200 |  | 1150 / 850 |  | 840～880 |  | 炉冷 |  | ≤269 | 860～920 | 空冷 |  | 670～700 | ≤269 | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 840～860 |  | 油 | 〉55 |  | 55 |  | 54 |  | 49 |  | 44 | 38 | 34 | 30 | 27 |
| 18Cr2Ni4WA | 合金结构钢 | 700 / 350 | 810 / 400 | 310/ |  | 1200 |  | 1180 / 850 |  |  |  |  |  |  | 900～980 | 空冷 | ≤415 | 650～700 | ≤269 | 900~920 |  |  |  |  |  | 840～860 |  | 空气或油 |  |  | 180～200 |  |  | 表面56～62 |  | 850 |  | 油 | 〉46 |  | 42 |  | 41 |  | 40 |  | 39 | 37 | 28 | 24 | 22 |
| 25Cr2Ni4WA | 合金结构钢 | 700 / 300 | 720/ | 180~200/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900～950 | 空冷 | ≤415 | 640 | ≤269 | 900~920 |  |  |  |  |  | 840～860 |  | 空气或油 |  |  | 180～200 |  |  | 表面56～62 |  | 850 |  | 油 | 〉49 |  | 48 |  | 47 |  | 42 |  | 39 | 34 | 31 | 27 | 25 |