GB713－2008《锅炉和压力容器用钢板》讲义

GB713－2008《锅炉和压力容器用钢板》是对GB713－1997《锅炉用钢板》和GB6654—1996《压力容器用钢板》两个标准进行修订合并而成的。这项工作从2005开始，到2007年完成。2008年3月发布新标准，同年9月1日起实施。

锅炉及压力容器用钢板是重要产品，关系到生命财产安全，技术要求高，生产难度大。标准的制修订工作难度也比较大，特别由原来已经执行多年的标准合并为一个标准难度更大。为了做好两个标准的修订和合并工作，征求了一些有关单位的意见，调查标准的执行情况，查阅标准档案资料，收集了ISO、EN、JIS和ASTM等国际国外主要标准。国外这方面的标准比较多，尤其是美国，ASTM有30多个压力容器用钢板标准，体系比较乱。日本标准受美国的影响比较明显，JIS的锅炉及压容器用钢板标准也比较多，有11个。EN和ISO压力容器用钢板标准的系列完整、分类清楚、数量不多。EN10028压力容器用钢板包含7部分，即7个标准。ISO9328压力容器用钢板包含5部分，比EN少2个标准，但内容与EN10028的内容是一样的，ISO正火和调质钢板合订一个标准，TMCP控轧控冷钢也没有单独标准。

与国外比，国内压力容器用钢板标准少，不配套、有空缺。GB713和GB 6654对应的国外标准主要有ISO9328－2、EN10028－2、

JIS G 3115、JIS G 4109、ASTM A 299、ASTMA387。对这些标准进行了分析对比，基本了解国内外标准情况和标准水平后，在原标准的基础上，结合国情和使用部门的要求，并参考国际国外标准，对原来两个标准进行修订和合并。

这次修订和合并标准的原则，是结合国情和用户的要求，EN10028－2：2002作为重要参照和采用的对象。

在新标准中引进国际国外标准中通用的、典型的国内已经生产使用的牌号，淘汰原标准中性能差的、用户不满意的牌号；反映国内冶炼和轧钢技术进步，降低硫、磷等杂质含量，提高钢的纯净度和性能指标，不断完善和提高标准水平，以满足使用要求。

根据标准的修改和变化情况，主要讲解如下主要内容：

1、标准名称

压力容器用钢板标准的名称，有些国家叫锅炉及压力容器用钢板，如法国NFA36－205（1982）锅炉及压力容器用碳素钢及碳锰钢，前苏联гOCT5520－79锅炉及压力容器用碳素钢、低合金钢和合金钢板，JIS G 3119：1987锅炉及其他压力容器用锰钼钢和锰钼镍钢。考虑到国内锅炉和压力容器分开订标准多年，大家已成习惯，草案初稿将标准名称暂为“锅炉及压力容器用钢板”，这样各方都好接受。后来按照锅容标委意见，改为“承压设备用钢板”。征求意见时，有些单位提出还是叫“锅炉及压力容器用钢板”好，意见不统一，经有关主管部门协商，送审稿的名称又改为“锅炉和压力容器用钢板”。并得到审定会的同意。

2、牌号表示方法

锅炉和压力容器用碳钢或碳锰钢和不含铬钼的低合金高强度钢，牌号表示方法ISO、EN和JIS标准都一样，用屈服强度或抗拉强度和英文字母表示。国际上所有工程结构用钢通用标准或专用标准牌号都是用强度表示的。国内GB/T700、GB/T1591、船体用钢、桥梁用钢、建筑用钢等等也都如此。这样表示比较科学直观，反映工程用结构钢的特征，便于使用选材。也有利于生产厂根据自己的设备、工艺、技术、原料和产品尺寸规格等情况，以及不同的使用要求，更好地控制钢的成分，以最佳的成分达到最佳的性能，更好地满足使用的要求。为此，本标准草案也将这类钢的表示方法改为在牌号前用屈服强度的“屈”字和在牌号后用锅炉“锅”字、压力容器“容”字的汉语拼音字母表示，与国际上牌号表示方法一致，以便于进行国际技术交流和经济贸易。在牌号后边用“GR”表示“锅炉和容器”，与标准名称相吻合。等到两个标准合并过一段时间后，大家习惯了，下次修订标准可以考虑牌号后边只用一字母“R”或其他字母表示。锅容标委同意改变碳钢和低合金高强度钢牌号表示方法，并建议将“GR”改为“承压设备”的“压”字汉语拼音字母“Y”表示，牌号后边的“GR”也都改为“Y”。根据征求意见，标准名称改为按初稿叫“锅炉和压力容器用钢板”牌号后边的“Y”改为“R”。 牌号表示应尽量简单，锅炉和压力容器都是容器，用“R”表示较好。

含铬钼合金钢牌号表示方法不变，还是用平均C含量和合金元素表示。ISO、EN标准也是这样表示。JIS和ASTM标准这类钢表示不同，用字母和数字表示，如JIS G 4109的SCMV1、SCMV2等等；ASTM A387的Grade12、Grade11、Grade22等。

3、尺寸、重量及允许偏差

3.1尺寸范围

由于锅炉和压力容器行业发展要求，钢板尺寸规格加大，轧机不断改造更新，引进宽厚板生产线，根据舞钢等单位意见，标准初稿将Q245R的厚度由原20g、19Mng150mm和原20R100mm厚增加到200mm厚，Q345R的厚度由原16Mng150mm厚和原16MnR120mm厚增加到200mm厚，18MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR的厚度增加到150mm。国外JIS锅炉、压力容器板厚度到200mm，EN到250mm。

按锅容标委的意见，标准征求意见稿Q245Y的最大标准厚度改为150mm，Q345R加大到200mm，Q370R为60mm，15CrMoR加大到150mm，14CrMoR、12Cr2Mo1R为150mm。18MnMoNbR、12Cr1MoVR按原标为100mm。

原标准钢板宽度到3800mm，是按舞钢轧机生产的板宽规定的，现在宝钢5米轧机已投产，本标准将钢板宽度加宽到4800mm，与GB/T 709－2006钢板钢带尺寸、外形及允许偏差标准一致。

3.2厚度偏差

锅炉压力容器钢板的负偏差，EN标准规定-0.30mm，JIS和GB标准为-0.25，公差各国都按通用标准，GB713、GB6654按GB/T709规定的公差。GB/T709正在修订，原来负大正小的偏差新标准改为正负相等的偏差，为了满足不同使用要求，除了正负相等的标准偏差（N类）外，还有按公称厚度规定的负偏差（A类，负小正大）、固定负偏差为0.3mm（B）类、固定负偏差为零，按公称厚度规定正偏差（C类）。各类偏差的公差值都是相等的。新GB/T709的公差与原标准不一样，较厚较宽部分钢板的公差较原标准加严了。因此，本标准的偏差直接采用新GB/T709的B类偏差。

其他的尺寸、外形及允许偏差按新GB/T709执行。

3.3计算理论重量的厚度

新GB/T709参照JIS G 3193-1990和宝钢企标，计算理论重量的厚度为钢板的允许最大厚度和最小厚度的平均值，计算结果与原标准公称厚度加上附加值的计算方法是一样的，但这种计算方法比较简单，而且省去计算附加值的表。

4.牌号

锅炉和压力容器用钢板两个标准和有7个牌号，有4个牌号相同，即20　钢16Mn、13MnNiMoNb、15cro;有3个牌号不同，锅炉钢有22Mng、19Mng、12Cr1MoVg;压力容器钢有15MnVR、15MnVNR、18MnMoNbR。相同牌号成分大同小异，但压力容器钢的P.S含量比锅炉标准低的多。两个标准合并，牌号是首要的问题，特别像锅炉和压力容器这样重要的专用钢标准。牌号的处理有两种方法，一种是不经整合，将两个标准的牌号都照原放到新标准里，这样很简单，但钢号很多很乱，不成系列，没有标准化。另一种是牌号要经过整合，落后的牌号要淘汰，先进的国际上通用的牌号要纳入，成分和性能一样的和接近的要合并，有的成分和性能要适当调整，采取了后一种做法。

两个标准钢的牌号的具体成分见表1和表2

表1  GB713－1997锅炉用钢板

| 牌 号 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | V | Nb | Mo | Cr | Ni | P | S | Als |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不大于 |  |
| 20g | ≤0.20 | 0.15～0.30 | 0.50～0.90 |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  |
| 22Mng | ≤0.30 | 0.15～0.40 | 0.90～1.50 |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |
| 15CrMog | 0.12～0.18 | 0.15～0.40 | 0.40～0.70 |  |  | 0.45～0.60 | 0.80～1.20 |  | 0.030 | 0.030 |  |
| 16Mng | ≤0.20 | 0.20～0.55 | 1.20～1.60 |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.030 |  |
| 19Mng | 0.15～0.22 | 0.30～0.60 | 1.00～1.60 |  |  |  |  |  | 0.030 | 0.025 | ≥0.020 |
| 13MnNiCrMoNbg | ≤0.15 | 0.10～0.50 | 1.00～1.60 |  | 0.005～0.020 | 0.20～0.40 | 0.20～0.40 | 0.60～1.00 | 0.025 | 0.025 |  |
| 12CrlMoVg | 0.08～0.15 | 0.17～0.37 | 0.40～0.70 | 0.15～0.30 |  | 0.25～0.35 | 0.90～1.20 |  | 0.030 | 0.030 |  |

表2　GB　6654－1996　压力容器用钢板　　牌号和化学成分

| 牌号 | 化学成分，% |
| --- | --- |
|  | C | Mn | Si | V | Mo | Nb | N | Cr | Ni | S | P |
| 20R | ≤0.20 | 0.40～0.90 | 0.15～0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.020 | 0.030 |
| 16MnR | ≤0.20 | 1.20～1.60 | 0.20～0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.020 | 0.030 |
| 15MnVR | ≤0.18 | 1.20～1.60 | 0.20～0.55 | 0.04～0.12 |  |  |  |  |  | 0.020 | 0.030 |
| 15MnVNR | ≤0.20 | 1.30～1.70 | 0.20～0.55 | 0.10～0.20 |  |  | 0.010～0.020 |  |  | 0.020 | 0.030 |
| 18MnMoNbR | ≤0.22 | 1.20～1.60 | 0.15～0.50 |  | 0.45～0.65 | 0.025～0.050 |  |  |  | 0.020 | 0.025 |
| 13MnNiMoNbR | ≤0.15 | 1.20～1.60 | 0.15～0.50 |  | 0.20～0.40 | 0.005～0.020 |  | 0.20～0.40 | 0.60～1.00 | 0.020 | 0.025 |
| 15CrMoR | 0.12～0.18 | 0.40～0.70 | 0.15～0.40 |  | 0.45～0.60 |  |  | 0.80～1.20 |  | 0.020 | 0.030 |

注：

①厚度大于60mm的20R锰含量上限可以提高1.00%。

②铬、镍、铜含量当作为残余元素时应和不大于0.30%，其总含量不大于0.60%。供方如能保证，可不作分析。

- 为改善20R、16MnR的性能，可添加微量合金元素。

4.1合并一些牌号

20g和20R，16 Mng 19Mng和16MnR ，13MnNiCrMoNbg和13MnNiMoNbR，15CrMog和15CrMoR等9个牌号分别合并。这些牌号成分和性能基本一样，19mm和16mm除了C含量上限差2个外，其他成分没有什么不同，完全可以合并。19Mng是引进DIN17155（1983）中的19Mn6，与16Mng、16MnR合并成分和性能需要作些调整，对成分和性能的要求，只能就高不就低，按国内牌号命名方法，19Mn应叫17Mn，C比16 Mn多2个C，性能σs≥355Mpa比16Mn高10Mpa。现在低金钢的C含量一般都不超过0.2%，19Mn与16mm合并，降2个C。

20g和20R合并后改为Q245R，16Mng、19Mng和16MnR合并后改为Q345R，15CrMog和15CrMoR合并后改为15CrMoR。

4.2淘汰15MnVR、15RMnVNR和22Mng

这些牌号目前生产和使用较少，根据用户的意见，取消。15MnVR主要用厚度6～8mm的多层包扎容器，强度波动较大、韧性偏低。多层容器的发展方向是加大层板的厚度，缩短容器制造周期，降低成本。国外已普遍采用12～21mm层板，国内有些容器制造厂也成熟使用厚度为12～16mm层板。取消15MnVR后，可以选用16MnR和15MnNbR。

15MnNbR钢板以前主要用于制造氧气球形储罐，现已被强度更高、韧性和焊接性更好的07MnCrMo钢板所取代。

关于22Mng，这个牌号的成分性能不合理、不对应、C含量高到0.30%（比16Mn高10个C）、Mn含量与16Mn一样，但σs为275Mpa，比16Mn低70Mpa，可是σb与16mm一样。本来草案初稿想将该牌号的成分和σb进行调整，作为ISO630、EN10025和新GB/T700中的275Mpa级的牌号放在标准里，但考虑到该牌号来自权威的ASME和ASTM（A299），是锅炉行业公认的，使用比较多的，同时锅炉制造和使用条件与压力容器也有所不同，对材料的要求不完全一样，所以22Mn保留不变。

在起草单位讨论草案初稿时，锅容标委也认为22Mng的成分和性能很不合理，在新标准中不应保留，要求取消这个牌号，大家一致同意,取消。

4.3增加14CrlMoR和12Cr2MolR两个牌号

为满足石化行业需求，推进铬－钼钢国产化进程，本标准纳入14CrlMoR和12Cr2MolR这两个牌号是舞钢等单位引进ASTMA387的牌号Gr11和Gr22，经研制开发成功的，分别相当于EN10028-2的13CrMoSi5-5、JISG4109的SCMV3和ISO9328-2的13CrMo910T2、EN10028-2的12CrMo9-10、JISG4109的SCMV4。

14CrlMo是石油化工装置中常用的钢种之一，并在烃化工设备中得到广泛的应用，具有较高的强度，良好的韧性、塑性和抗回火性能。经综合性能检验证明国产14CrlMo钢板钢质纯净、杂质少，成分和性能均匀，各向异性小，并有良好的抗层状撕裂性能。

12Cr2Mol是国际上通用的热强钢，强度高、韧性和抗氢性能好，适用制造在高温条件下工作的热壁重整、加氢精制反应器及大型化工设备。

牌号经过淘汰，调整合并和增加后，本标准包括的牌号有Q245R(20g、20R) 、Q345R(16Mng、19Mng、16MnR) 、Q370R(15MnMbR)、18MnMoNbR(18MnMoNbR) 、13MnNiMoR(13MnNiCrMoNbg、13MnNiMoNbR) 、15CrMoR(15CrMog、15CrMoR)、14CrlMoR、12Cr2MolR、12CrlMoVr(12CrlMoVg)，共9个牌号。

5、化学成分

5.1　调整Q245R钢Mn含量范围，将原20R的Mn含量下限由0.40%提高到0.50%，与20g一样，有利于降低C含量，提高钢板韧性和改善其他性能。20g、20R是含Mn较高的20号钢，属碳锰钢，GB713、GB6654规定的Mn含量偏低，上限为0.90%，而EN10028-2的P235GH的Mn含量为0.60～1.20%，ISO9328-2这一强度级钢Mn的上限也到1.20%，新的GB700的Q235的Mn含量上限按国际国外标准已提高到1.40%。将Q245R钢Mn含量调整为0.50～1.00%，同时取消Si含量的下限，这类钢一般都不规定下限。

5.2　19Mng与16Mng、16MnR合并后，C、Mn含量按原16Mng、16MnR，C含量不规定下限。

5.3　14CrlMoR、12CrMolR的化学成分是按ASTMA387的牌号Gr11的Gr12规定的。P、S含量分别比ASTM标准低0.015%和0.025%。14CrlMoR的Cr含量下限比ASTMR11高0.15%

Cr含量的波动范围比Gr11小。

牌号Gr11和Gr12的化学成分见表3。

表3  ASTM	387  Gr11和Gr12的化学成                 %

| 牌号 | C | Mu | Si | Cr | Mo | p | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gr11 | 0.05~0.17 | 0.40~0.65 | 0.50~0.80 | 1.0~1.5 | 0.45~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| Gr12 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | ≤0.50 | 2.0~2.5 | 0.90~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 |

5.4降低锅永钢板的各牌号的P、S含量，调整到GB6654（含修改单和审定过有报批的标准）相应钢类和牌号的P、S含量。基本达到EN10028的水平。EN标准有16个牌号，其中有3个牌号P、S含量分别为0.015%和0.005%。

5.5各牌号的其他化学成份按标准草案初稿GB713-1997和GB6654-1996。

根据锅容标委的意见，经起草单位协商，对一些化学成分人作如下调整：

1）Q245R的P含量由0.030%降到0.025%，S含量为0.015%，与Q345R、Q370Y的P、S含量一致。18MnMoNbR、13MnNiMoR、14CrlMoR的P、S含量由原来的0.025%和0.015%分别降到0.020%和0.010%；根据需方要求，Q345R和Q370R的R钢中P含量可为≤0.015，S含量可为≤0.005%；14CrlMoR的P≤0.012%；12Cr2MolR的P≤0.012%。

2）取消Q245R的硅含量的下限，这类钢一般都不规定下限。

3）在碳素钢和不含铬、钼的低合金钢即Q245R、Q345R、Q370R可添加微量合金元素，其含量应填写在质量证明书中，V、Ti、Nb的总含量Q245GR不大于0.05%，Q345GR不大于0.10%，Q370R不大于0.12%。

4）在成分表中加个注：如果钢中加入Nb、Ti、V等微量元素，Alt的含量的下限不适用。

5）取消草案初稿6.1.1.1“Q345GR的锰含量可以提高到1.70%。”改为“厚度大于60mm的Q345R钢板，碳含量上限可提高为0.22%。”

6）对Q245R、Q345R、Q370R规定碳当量要求，但不是基本保证条件，作为供需双方协议检验项目，具体指标也由双方商定。为了确保钢板的焊接性能、锅炉和压力容器安全可靠，这是必要的。目前车内外重要结构钢如船、桥用钢板和建筑用钢板比较重要的专用钢规定了碳当量，CE有的还规定焊接裂纹敏感指数（Pcm）。

新标准对化学成分的要求比原标准GB713-1997和GB6654-1996提高了，特别是P、S含量达到国外先进标准EN的水平。见表4和表5。

表4   GB713-2008锅炉和压力容器用钢板 化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | V | P | S | Alt |
| Q245Ra | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50~ 1.00 |  |  |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.020 |
| Q345Ra | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.20~ 1.60 |  |  |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.020 |
| Q370R | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.20~ 1.60 |  |  |  | 0.015~ 0.050 |  | ≤0.025 | ≤0.015 |  |
| 18MnMoNbR | ≤0.22 | 0.15~ 0.50 | 1.20~ 1.60 |  |  | 0.45~ 0.65 | 0.025~ 0.050 |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |
| 13MnNiMoR | ≤0.15 | 0.15~ 0.40 | 1.20~ 1.620 | 0.20~ 0.40 | 0.60~ 1.00 | 0.20~ 0.40 | 0.005~ 0.020 |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |
| 15CrMoR | 0.12~0.18 | 0.50~ 0.40 | 0.40~ 0.70 | 0.80~ 1.20 |  | 0.45~ 0.60 |  |  | ≤0.025 | ≤0.010 |  |
| 14CrlMoR | 0.05~0.17 | 0.50~ 0.80 | 0.40~ 0.65 | 1.15~ 1.50 |  | 0.45~ 0.65 |  |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |
| 12Cr2MolR | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~ 0.60 | 2.00~ 2.50 |  | 0.90~ 1.10 |  |  | ≤0.020 | ≤0.010 |  |
| 12CrMoVR | 0.08~0.15 | 0.15~ 0.40 | 0.40~ 0.70 | 0.90~ 1.20 |  | 0.25~ 0.35 |  | 0.15~0.30 | ≤0.025 | ≤0.010 |  |

注：①厚度大于60mm的Q245R，Mn含量上限可到1.20%；

②经需方同意，各牌号的C含量下限可不限。

表5　                          EN10028－2：2003化学成分（熔炼分析），%

| 牌号 | 编号 | C | Si | Mn | P max | S max | Altotal | N | Cr | Cub | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Others |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P235GH | 1.0345 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.60cto1.20 | 0.025 | 0.015 | ≤0.020 | ≤0.012d | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.03 | ≤0.02 | Cr+Cu+Mo+ Ni: ≤0.70 |
| P265GH | 1.0425 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.80cto1.40 | 0.025 | 0.015 | ≤0.020 | ≤0.012d | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.03 | ≤0.02 |  |
| P295GH | 1.0481 | 0.08 to 0.20 | ≤0.40 | 0.90cto1.50 | 0.025 | 0.015 | ≤0.020 | ≤0.012d | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.03 | ≤0.02 |  |
| P355GH | 1.0473 | 0.10 to 0.22 | ≤0.40 | 1.10to1.70 | 0.025 | 0.015 | ≤0.020 | ≤0.012d | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.03 | ≤0.02 |  |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12 to 0.20 | ≤0.35 | 0.40to0.90 | 0.025 | 0.010 | e | ≤0.012 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.25to0.35 | - | ≤0.30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.90to1.50 | 0.015 | 0.005 | e | ≤0.012 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.45to0.60 | - | ≤0.30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15to 0.23 | ≤0.40 | 1.00to1.50 | 0.020 | 0.010 | e | ≤0.012 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.45to0.60 | - | 0.40to 0.80 | - | ≤0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | ≤0.17 | 0.25to0.50 | 0.80to1.20 | 0.025 | 0.010 | ≤0.015 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.50to0.80 | 0.25to0.50 | 0.015to 0.045 | 1.00to 1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08to 0.18 | ≤0.35 | 0.40to1.00 | 0.025 | 0.010 | e | ≤0.012 | 0.70fto1.15 | ≤0.30 | 0.40to0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | ≤0.17 | 0.50to0.80 | 0.40to0.65 | 0.015 | 0.005 | e | ≤0.012 | 1.00to1.50 | ≤0.30 | 0.45to0.65 | - | ≤0.30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08to0.14g | ≤0.50 | 0.40to0.80 | 0.020 | 0.010 | e | ≤0.012 | 2.00to2.50 | ≤0.30 | 0.90to1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10 to 0.15 | ≤0.30 | 0.30to0.80 | 0.015 | 0.010 | 0.010 To0.040 | ≤0.012 | 2.00to2.50 | ≤0.25 | 0.90to1.10 | - | ≤0.30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10 to 0.15 | ≤0.50 | 0.30to0.60 | 0.020 | 0.005 | e | ≤0.012 | 4.00to6.00 | ≤0.30 | 0.45to0.65 | - | ≤0.30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11 to 0.15 | ≤0.10 | 0.30to0.60 | 0.015 | 0.005 | e | ≤0.012 | 2.00to2.50 | ≤0.20 | 0.90to1.10 | ≤0.07 | ≤0.25 | 0.03 | 0.25to 0.35 | ≤0.002B ≤0.015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10 to 0.15 | ≤0.15 | 0.30to0.60 | 0.015 | 0.005 | e | ≤0.012 | 2.75to3.25 | ≤0.25 | 0.90to1.10 | ≤0.07h | ≤0.25 | 0.03h | 0.20to 0.30 | ≤0.003Bh ≤0.015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08 to 0.12 | ≤0.50 | 0.30to0.60 | 0.020 | 0.005 | ≤0.040 | 0.030to0.070 | 8.00to9.50 | ≤0.30 | 0.85to1.05 | 0.06to0.10 | ≤0.30 | - | 0.18to 0.25 | - |
| a 未经用户同意，不得将表上没有列入的元素加进钢中，除非进行最终熔炼处理。应采取一切适当的措施，避免从废料或生产所使用的其它材料掺入这些元素，否则会影响力学性能和使用性能。 b 在订货时可以协商较低的Cu含量或Cu 和Sn最大总和，例为Cu+6 Sn≤0.33%。考虑这些牌号的热变形性，这里只规定最大的Cu含量。 c 厚度小于6mm的产品,Mn含量比规定的低，下限为0.20% d AL和N含量的比应为 ＞2 e AL的熔炼含量应测定，并在检验文件中注明。 f 如果要求抗氢脆性，可以在订货时协商规定Cr的最小含量为 0.80%。 g 产量厚度大于150mm，可以在订货时协商规定C的最大含量为0.17%。 h 这个牌号可以添加 Ti和B 或 Nb和Ca。下列最小含量适用：在添加Ti和B情况下Ti≥0.015% 和B≥0.001%， 在添加Nb和Ca情况下Nb ≥0.015% 和Ca≥0.0005%。 |

6．交货状态

Q245R、Q345R可按热轧、控轧或正火状态，Q370R按正火状态交货。

铬一钼钢按正火加回火状态交货，12Cdr2MolY、12CrlMoVY的回火温度应不低于680℃，其他牌号的回火温度应不低于620℃。

7．力学性能

GB713和GB6654两个标准的厚度分档和对性能的要求，指标都不安全一致，见表6和表7。这也要作些调整和统一。

表6   GB713—1997   锅炉用钢板力学和工艺性能

| 牌号 | 钢板厚度mm | 抗拉强度σb MPa | 屈服点σa MPa | 伸长率δs % | 常温冲击功Akv（横向）J | 时效冲击功aku J/cm（横向） | 弯曲180° d=弯心 直径 a=钢板 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |
| 20g | 6~≤16 ＞16~≤25 ＞25~≤36 ＞36~≤60 ＞60~≤100 ＞100~≤150 | 400~530 400~520 400~520 400~520 390~510 380~500 | 245 235 225 225 205 185 | 26 25 24 23 22 22 | 27 | 29 | d=1.5a d=1.5a d=1.5a d=2a d=2.5a d=2.5a |
| 22Mng | ＞25 | 515~655 | 275 | 19 | 27 |  | d=4a |
| 15CrMog | ≤60 ＞60~≤100 | 450~590 | 295 275 | 19 18 | 31 |  | d=3a |
| 16Mng | 6~≤16 ＞16~≤25 ＞25~≤36 ＞36~≤60 ＞60~≤100 ＞100~≤150 | 510~655 490~635 470~620 470~620 440~590 440~590 | 345 325 305 285 265 245 | 21 19 19 19 18 18 | 27 | 29 | d=2a d=3a d=3a d=3a d=3a d=3a |
| 19Mng | 6~≤16 ＞16~≤40 ＞40~≤60 ＞60~≤100 ＞100~≤150 | 510~650 510~650 510~650 490~630 480~630 | 355 345 335 315 295 | 20 | 31 |  | d=3a |
| 13MnNiMoNbg | ≤100 ＞100~≤120 ＞120~≤150 | 570~740 | 390 380 375 | 18 | 31 |  | d=3a |
| 12CrlMoVg | 6~≤16 ＞16~≤100 | ≥440 ≥430 | 245 235 | 19 | 31 |  | d=3a |
| 注 1、22Mng采用定标距L0=50mm，d0=12.5mm。 2、22Mng、19Mng、13MnNiCrMoNbg为上屈服点。 3、19Mng、13MnNiCrMoNbg冲击功的试验温度为0℃。 |

表7    GB6654—1996压力容器钢板力学性能、工艺性能

| 牌号 | 交货状态 | 钢板厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 冷弯试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度σb MPa | 屈服点σa MPa | 伸长度δs % | 温度℃ | V型冲击功Akv（横向） J | b=2a 180° |
|  |  |  |  | 不小于 |  | 不小于 |  |
| 20R | 热 轧 、 控 轧 式 正 火 | 6~16 ＞16~36 ＞36~60 ＞60~100 | 400~520 | 245 235 225 205 | 25 | 0 | 27 | d=2a |
|  |  |  | 390~510 |  | 24 |  |  |  |
| 16MnR |  | 6~16 ＞16~36 ＞36~60 ＞60~100 ＞100~120 | 510~640 490~620 470~600 460~590 450~580 | 345 325 305 285 275 | 21 | 0 | 31 | d=2a |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d=3a |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 15MnVR |  | 6~16 ＞16~36 ＞36~60 | 530~665 510~645 490~625 | 390 370 350 | 19 | 0 | 31 | d=3a |
| 15MnVNR | 正火 | 6~16 ＞16~36 ＞36~60 | 570~710 550~690 530~670 | 440 420 400 | 18 | 20 | 34 | d=3a |
| 18MnMoNbR | 正火加回火 | 30~60 ＞60~100 | 590~740 570~720 | 440 410 | 17 | 0 | 31 | d=3a |
| 13MnNiMoNbR | 正火加回火 | ≤100 ＞100~120 | 570~720 | 390 380 | 18 | 0 | 34 | d=3a |
| 15CrMoR | 正火加回火 | 6~60 ＞60~100 | 450~590 | 295 275 | 19 18 | 20 | 31 | d=3a |
| 注： ①厚度大于60mm的钢板仅在合同中注明才做冷弯试验。 ②用于层板的6mm~8mm 15MnR钢板，其抗拉强度为550Mpa~690Mpa。 ③根据需方要求，并在合同中注明。20R、16MnR、15MnVR的V型缺口常温冲击功可按34J交货；15MnVNR、18MnMoNbR的V型缺口常温冲击功可按41J交货。 ④经供需双方协议，16MnR可进行—20℃的V型冲击试验，冲击功不小于24J。 |

7.1性能除与化学成分、轧制工艺、交货状态有关外，与厚度也有关。GB713-1997和GB6654规定性能的厚度分档不同，GB6654的厚度分档与ISO、EN标准基本一致。16～36mm厚的，GB6654是一档，GB713分2档，与国际国外及国内同类标准都不一样。本标准采用GB6654的厚度分档。

7.2 16Mng、19Mng、16MnR合并为Q345R	后的力学性能参照EN10028-2中355级的要求和生产实际情况进行调整，具体如下：

表8 经调整后Q345R的力学性能

| 牌号 | 交货状态 | 钢板厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm, N/mm2 | 屈服强度Rel，N/mm2 | 伸长度A，% | 温度 ℃ | V型冲击功AKV,J | B=2a 180° |
|  |  |  |  | 不小于 |  | 不小于 |  |
| Q345R |  | 3～16 | 510～640 | 345 | 21 | 0 | 34 | d=2a |
|  |  | ＞16～36 | 500～630 | 325 |  |  |  | d=3a |
|  |  | ＞36～60 | 490～620 | 315 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60～100 | 490～620 | 305 | 20 |  |  |  |
|  |  | ＞100～150 | 480～610 | 285 |  |  |  |  |
|  |  | ＞150～200 | 470～600 | 265 |  |  |  |  |

原标厚度下限为6mm，改为3 mm，从原板开始，与EN标准一致。

本标准规定的是下屈服点，Q345R相当于ISO和EN压力容器用钢的355强度级的，这些标准规定的是上屈服点。与19Mng相比，厚度60mm以下的屈服强度差10Mpa，60mm以上的一样；抗拉强度差10～20Mpa。

7.3新增牌号14CrlMoR、12Cr2MolR的性能是参照ASTM  A387和ISO9328-2、EN10028-2规定的，根据国内实际生产情况对部分指标适当加严，如压缩Rm的波动范围，提高伸长率，冲击试验和冷弯作为基本保证条件等。国外有些标准后两项性能是作为附加或补充条件。

7.4补充增加厚度范围部分钢板的常温性能，原压力容器钢板标准的厚度范围只规定到100或120mm，锅炉钢板规定到150mm。本标准厚度100～150mm范围的常温性能指标主要是参照锅炉钢板标准相同牌号的；150～200mm厚度范围的常温性能指标是参考EN标准等的相同或接近的牌号的和按厚度增加屈服强度下降的一定规律来确定的。

7.5草案初稿为了提高标准水平，参照国外标准将Q245R、Q345R、Q370R和18MnMoNbR，不同厚度范围钢板的Re和Rm提高10～20N/mm2，锅容标委怕达不到，为了保证钢板的综合性能，对少数指标作了调整，基本维持原标准水平。

7.6冲击试验温度，因为锅炉用钢板要求做常温冲击，压力容器用钢板部分牌号要求做0℃和-20℃冲击，本标准草案初稿按EN标准

规定20℃、0℃和-20℃等3个冲击试验温度，这样便于按不同使用要求进行选择。ISO标准规定20℃、0℃试验温度。

征求意见稿和送审稿按锅容标委的意见改为只规定1个冲击试验温度，Q245R、Q345R、18MnMoNbR、13MnNiMoR为0℃，Q370R为—20℃。

各牌号的冲击功是按照用户要求参考EN标准规定的，指标作如下调整：

1）Q245R由原20R的27J提高到31J，Q345R由原16MnR的31J提高到34J。

2）18MnMoNbR、13MnNiMoR两个牌号主要用于单层厚壁高压空器,对钢板的韧性要求较高,为了容器的安全可靠性，两个牌号的0℃冲击功分别由31J和34J提高到41J。

3）为满足不同环境对容器的使用要求，将原GB6654中5.4.1.2规定“根据需方要求，并在合同中注明，20R、16MnR的V型缺口常温冲击功可按34J交货；18MnMoNbR常温冲击功可按41J交货”和5.4.1.3规定“经供需双方协议，16MnR可进行-20℃冲击试验，冲击功不小于24J”，改为：“根据需方要求，并在合同中注明，Q245R、Q345R和13MnNiMoR钢板可进行-20℃冲击试验，代替表2中的0℃冲击试验，其冲击值应符合表2的规定。”

EN标准关于冲击试温度和冲击功的规定见表9

表9   EN10028-2：2003力学性能（适用于横向试样）

| 牌号 | 交货状态 | 厚度 mm | 屈服强度 Mpa ≥ | 抗拉强度 Mpa | 伸长率 % ≥ | 下列温度的最小冲击功 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name | number |  |  |  |  |  | -20 | 0 | +20 |
| P235GH | 1.0345 | +Nd | ≤16 | 235 | 360～480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 185 | 350～480 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 170 | 340～480 |  |  |  |  |
| P265GH | 1.0425 | +Nd | ≤16 | 265 | 410～530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 255 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 200 | 400～530 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 185 | 390～530 |  |  |  |  |
| P295GH | 1.0481 | +Nd | ≤16 | 295 | 460～580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 290 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 285 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 235 | 440～570 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 220 | 430～570 |  |  |  |  |
| P355GH | 1.0473 | +Nd | ≤16 | 355 | 510～650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 345 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 335 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 315 | 490～630 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 295 | 480～630 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 280 | 470～630 |  |  |  |  |
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | ≤16 | 275 | 440～590 | 22 | f | f | 31 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 270 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 240 | 430～560 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 220 | 420～570 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 210 | 410～570 |  |  |  |  |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | ≤60 | 345 | 510～650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤150 | 325 |  |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 310 | 480～620 |  |  |  |  |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | ≤40 | 470 | 590～750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 460 | 590～730 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 450 | 570～710 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤150 | 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 400 | 560～700 |  |  |  |  |
| 15NiCuMoNb 5-6-4 | 1.6368 | +NT | ≤40 | 460 | 610～780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 430 | 600～760 |  |  |  |  |
|  |  | +Ntor+QT | 100＜t≤150 | 420 | 590～740 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤200 | 410 | 580～740 |  |  |  |  |

表9（续）

| 钢等级 | 交货 状态 | 厚度 mm | 常温拉伸性能 | 下列温度的冲击功 KV J ≥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 屈服 强度 Mpa Min. | 抗拉 强度 Mpa | 断后伸长率 % ≥ |  |
| 牌号 | 编号 |  |  |  |  |  | -20 | 0 | +20 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | +NT | ≤16 | 300 | 450～600 | 19 | f | f | 31 |
|  |  |  | 16＜t≤60 | 290 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 270 | 440～590 |  | f | f | 27 |
|  |  | +NTor+QT | 100＜t≤150 | 255 | 430～580 |  | f | f | f |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 245 | 420～570 |  |  |  |  |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | +NT | ≤60 | 310 | 510～690 | 20 | f | 27 | 34 |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 300 | 480～660 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | ≤60 | 400 | 510～690 |  | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤100 | 390 | 500～680 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100＜t≤250 | 380 | 490～670 |  |  |  |  |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | +NT | ≤16 | 310 | 480～630 | 18 | f | f | 31 |
|  |  |  | 16＜t≤40 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40＜t≤60 | 290 |  |  |  |  |  |
|  |  | +NTor+QT | 60＜t≤100 | 280 | 470～620 | 17 | f | f | 27 |
|  |  | +QT | 100＜t≤150 | 260 | 460～610 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150＜t≤250 | 250 | 450～600 |  |  |  |  |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | +NTor+QT | ≤250 | 355 | 540～690 | 18 | 27 | 40 | 70 |
| X12CrMo5 | 1.7362 | +NT | ≤16 | 320 | 510～690 | 20 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤150 | 300 | 480～660 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 300 | 450～630 |  |  |  |  |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | +NT | ≤60 | 455 | 600～780 | 18 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤150 | 435 | 590～770 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 415 | 580～760 |  |  |  |  |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | +NT | ≤60 | 455 | 600～780 | 18 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤150 | 435 | 590～770 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 415 | 580～760 |  |  |  |  |
| X10CrMoVNb 9-1 | 1.4903 | +NT | ≤60 | 445 | 580～760 | 18 | 27 | 34 | 40 |
|  |  |  | 60＜t≤150 | 435 | 550～730 |  |  |  |  |
|  |  | +QT | 150＜t≤250 | 435 | 520～700 |  |  |  |  |
| a 除12CrMo9-10和15NiCuMoNb5-6-4外，产品厚度大于250mm性能指标可以协商。 b 正火；正火和回火；淬火加回火 c 通常是正火加回火状态交货，比较厚的产品高强度和冲击功的可以协商按淬火加回火状态交货 d 见8.2.2. e 这个牌号也可以按正火加回火状态交货，由生产厂自行处理。 f 伸长率订货时可以协商 |

7.7 取消20g、16Mng时效冲击试验。锅炉钢板标准中的时效冲击试验是上个世纪五、六十年代从DIN和FOCT标准中引用过来的，当时规定此项试验主要是考虑冶炼水平和钢的质量较差。到七十年代，由于技术进步和产品质量提高，DIN标准就取消时效冲击试验。各国锅炉压力容器用钢标准都没有做时效冲击试验的。八十年代修订GB713—1972和九十年代修订GB713—1986时都提出取消时效冲击试验，部分用户有不同意，要求暂保留，等到修订GB713—1997时方考虑取消，理由是对这个问题没有经过认真地研究和20g过去曾出现过有时效冲击不合格的。由于1997年标准的牌号变动很大，取消了22g、12Mng、15MnVg、14MnMoVg、18MnMoNbg等5个牌号，同时纳入15CrMog、12CrlMoVg、19Mng、22Mng、13MnNiCrMoNbg等5个牌号，是从DIN、ASTM、ASME标准和规范中引进的，因为国外标准不做时效冲击试验，所以新纳标准牌号都没有要求做此项试验，只有2个老牌号20g、16Mng保留这项试验。现在为了改善钢的性能，冶炼进行微合金化，加Nb、V、Ti等微量元素，采用Al等进行脱氧，重要结构钢还要保证有足够的细化晶粒元素，有的还要进行二次冶炼（精炼），钢中N含量越来越少，加上有足够的固定N元素，就没有必要再保留时效冲击试验。

7．8 高温性能

本标准根据锅炉压力容器的使用条件规定了高温性能，这是与其他工程结构钢标准不同的地方。但并非基本保证项目，是协议项目。厚度大于20mm的厚钢板才做高温性能试验。保留下来的牌号维持原压力容器用钢板标准规定的高温性能指标，与原锅炉用钢板标准比，有部分指标高一点。

补充增加厚度范围部分钢板的高温性能，厚度100-150mm的主要是参照锅炉钢板标准同牌号的高温性能指标，厚度150-200mm的高温性能指标是参照EN标准相同或接近的牌号按温度提高屈服强度下降的一定规律来确定的。

12Cr1Mov是原锅炉钢板标准的牌号，没有规定高温性能指标，由双方协议，新标准12Cr1MovR规定的高温性能指标是锅容标委提供的。

新纳入的14Cr1MoR、12Cr2MolR和15MnNbR的高温性能指标是参照国外相应牌号、国内有关生产厂的企标准和使用要求规定的。

GB713—2008的力学性能和工艺性能见表10，高温性能见表11，与原标准GB713—1997和GB6654—1996比，水平有明显提高，与国外先进标准EN10028比，水平相当。

表10　GB713－2008锅炉和压力容器用钢板

力学性能和工艺性能

| 牌号 | 交货状态 | 钢板厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm N/mm2 | 屈服强度aReL N/mm2 | 伸长度 A, % | 温度℃ | V型冲击功Akv , J | 180° b=2a |
|  |  |  |  | 不小于 |  | 不小于 |  |
| Q245R | 热轧 控轧 或 正火 | 3~16 | 400~520 | 245 | 25 | 0 | 31 | d=1.5a |
|  |  | ＞16~36 |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  | ＞36~60 |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60~100 | 390~510 | 205 | 24 |  |  | d=2a |
|  |  | ＞100~150 | 380~500 | 185 |  |  |  |  |
| Q345R |  | 3~16 | 510~640 | 345 | 21 | 0 | 31 | d=2a |
|  |  | ＞16~36 | 500~630 | 325 |  |  |  | d=3a |
|  |  | ＞36~60 | 490~620 | 315 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60~100 | 490~620 | 305 | 20 |  |  |  |
|  |  | ＞100~150 | 480~610 | 285 |  |  |  |  |
|  |  | ＞150~200 | 470~600 | 265 |  |  |  |  |
| Q370R | 正火 加 回火 | 10~16 | 530~630 | 370 | 20 | -20 | 34 | d=2a |
|  |  | ＞16~36 |  | 360 |  |  |  | d=3a |
|  |  | ＞36~60 | 520~620 | 340 |  |  |  |  |
| 18MnMoNbR |  | 30~60 ＞60~100 | 570~720 | 400 | 17 | 0 | 41 | d=3a |
|  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |
| 13MnNiMoNbR |  | 30~100 | 570~720 | 390 | 18 | 0 | 41 | d=3a |
|  |  | ＞100~120 |  | 380 |  |  |  |  |
| 15CrMoR |  | 6~60 | 450~590 | 295 | 19 | 20 | 31 | d=3a |
|  |  | ＞60~100 |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  | ＞60~100 | 440~580 | 255 |  |  |  |  |
| 14CrlMoR |  | 6~100 | 520~680 | 310 | 19 | 20 | 34 | d=3a |
|  |  | ＞100~150 | 510~670 | 300 |  |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R |  | 6~150 | 520~680 | 310 | 19 | 20 | 34 | d=3a |
| 12CrlMoVR |  | 6~60 | 440~590 | 245 | 19 | 20 | 34 | d=3a |
|  |  | ＞60~100 | 430~580 | 235 |  |  |  |  |
| *如下屈服强度不明显，屈服强度取Rp0.2 |

表11　GB713－2008锅炉和压力容器用钢板

高温力学性能

| 牌号 | 厚度 | 试验温度，℃ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  |  | Rp0.2或ReL,N/mm2，不小于 |
| Q245R | 21~36 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 |  |
|  | ＞36~60 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 |  |
|  | ＞60~100 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 |  |
|  | ＞100~150 | 150 | 135 | 120 | 110 | 105 | 95 |  |
| Q345R | 21~36 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 |  |
|  | ＞36~60 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 |  |
|  | ＞60~100 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 |  |
|  | ＞100~150 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |
|  | ＞150~200 | 215 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 |  |
| Q370R | 21~36 | 290 | 275 | 260 | 245 | 230 |  |  |
|  | ＞36~60 | 280 | 270 | 255 | 240 | 225 |  |  |
| 18MnMoNbR | 30~60 | 360 | 355 | 350 | 340 | 310 | 275 |  |
|  | ＞60~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | 270 |  |
| 13MnNiMoNbR | 30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 |  |  |
|  | ＞100~150 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 |  |  |
| 15CrMoR | 21~60 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
|  | ＞60~100 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |
|  | ＞100~150 | 210 | 199 | 185 | 175 | 165 | 156 | 150 |
| 14CrlMoR | 21~150 | 255 | 245 | 230 | 220 | 210 | 195 | 176 |
| 12Cr2Mo1R | 21~150 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 230 | 215 |
| 12CrlMoVR | 21~100 | 200 | 190 | 176 | 167 | 157 | 150 | 142 |

9、组批

关于组批，是试验单元，每一交货比的重量，关系到保证产品质量问题，除用生产工艺来保证产品质量，标准中也要规定组批检验来保证产品质量，在同一取样数量（试样数量），批量越小，试验越有代表性，质量越有保证。钢厂希生加大批量，以减少试验工作量。锅容标委同意在加严对化学成分要求的前提下，可以加大组批重量，钢板的批重由不小于25吨改为不大于30吨。

另外，对产品质量稳定的钢厂，提出申请，经锅炉压力容器安全检察机构批准后，还可以加大每批交货的重量。